3/AZUL ULTRA

Descripción: Led de alta luminosidad de 3 mm azul

# Modelo: 3/AZUL ULTRA

Rangos Máximos (Ta = 25° C)

| Características | Símbolo | Valores | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Corriente continua DC | IF | 25 | mA |
| Voltaje inverso | VR | 5 | V |
| Potencia disipación | PD | 80 | mW |
| Rango temperatura de operación | Topr | -40 ~ +85 | ° C |
| Rango temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 ~ +85 | ° C |

| ## Características | Símbolo | Condición de prueba | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje contínuo | VF | IF=20mA | - | 3.3 | 3.8 | V |
| Corriente inversa | IR | VR=5V | - | 50 | - | mA |
| Intensidad luminosa | IV | IF=20mA | 3900 | 4100 | - | mcd |
| Longitud de onda dominante | d | IF=10mA | - | 470 | - | nm |
| Angulo de visión |  | - | - | 30 | - | grados |